Obrobitelnosti běžně používaných materiálů pro vrtačské operace :

| Válcovaná ocel : |  | Litá ocel : |  | # Odlitky ze ŠL : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 109.0 | 15b | odlitky přesného lití |  | 422420 | 10a až 11a |
| 11 343.0 | 15b | 422650.14 | 15b | podle síly stěny |  |
| 11 353 | 15b |  |  |  |  |
| 11 373 | 14b | Al slitiny : |  | Ocel třídy 19 : |  |
| 11 375 | 15b | 424357.01 | 9d | 19 191.3 | 13b |
| 11 500 | 13b | 424337.03 | 10d | 19 312.3 | 11b |
| 11 600 | 12b | 424330.01 | 10d | 19 421.3 | 12b |
| 11 700 | 11b | 424331.71 | 9d | 19 436.0 | 9b |
| 12 010 | 15b | 424331.03 | 10d | 19 452.0 | 11b |
| 12 020 | 13b | 424331.00 | 10d | 19 800.3 | 10b |
| 12 060.0 | 12b |  |  | 19 802.3 | 10b |
| 12 060.1 | 13b | Al válcovaný : |  |  |  |
| 12 061.0 | 11b | 424254.6 | 8d | Měď válcovaná : |  |
| 14 100.3 | 12b | 424005.21 | 14d | 423005.31 | 9c |
| 14 220.0 | 13b | 424413.21 | 11d | 423001.31 | 9c |
| 14 260 | 10b |  |  |  |  |
| 15 230.0 | 13b | Bronz : |  | Mosaz : |  |
| 16 220.1 | 12b | 423018.31 | 11c | 423222.31 | 12c |
| 17 242.4 | 9b | 423018.51 | 10c | 423223.31 | 11c |
| 17 252.4 | 7b | 423016.41 | 11c |  |  |
| 17 347.4 | 8b |  |  |  |  |

Měrný řezný odpor materiálu pro různé operace :

| Materiál | # Měrný řezný odpor p [MPa] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | soustružení | frézování | vrtání |
| ocel pt=450 – 700 MPa (11, 12) | 2100 - 2450 | 3650 - 4950 | 2700 – 4000 |
| ocel Cr, pt=500 – 800 MPa | 2500 - 2800 | 5050 - 5400 | 4300 – 5200 |
| litina 180 – 200 HB | 1380 - 1580 | 2650 - 3050 | 1750 - 2500 |
| Cu slitiny pt=200 – 500 MPa | 1100 - 1400 | 1750 - 2100 | 1500 – 1800 |
| Al slitiny pt=180 – 350 MPa | 850 - 1150 | 1300 - 1450 | 1150 - 1300 |